# PRO-TECH CLASSIC

PRO-TECH CLASSIC UV Résistant

### PRO-TECH Special

# Fiche Technique

Janvier 2009

Définition :	Revêtement polyuréthane liquide mono composant antidérapant et anticorrosion.

Propriétés :	Facile d’emploi : prêt à l’emploi - Antidérapant - Anticorrosion – Etanche -  Intérieur – Extérieur - Résistance aux solvants, acides, sels, hydrocarbures Résistant aux températures extrêmes.

Destination : 	Bois, métaux neufs et anciens, acier, aluminium, béton, polyester, carrelage, sauf supports plastique à composants chlorés.

Aspect :	Rugueux.

Teintes : 	Noir, Gris, Jaune, Bleu, Rouge, Vert, Brun, Blanc, Beige, Crème, Transparent etc. (Voir la liste des couleurs).

Conditionnement :	 1 et 4 Litres.

Rendement moyen : 1,25 à 2 m² / Litre pour les 2 couches (Selon le support et le conditionnement).

Conservation : 	12 mois dans son emballage d’origine (Bidon non ouvert) DLU sur le couvercle.

Dilution : 	Sans – Prêt à l’emploi.

Préparation des supports : Voir mode d’emploi, et synoptique de pose.

Application : 	2 couches fines avec 2 à 4 heures d’intervalle (Maxi 24 heures entre 2 couches) Voir le mode d’emploi.

Matériel : 	Brosse, rouleau spécifique, pistolet.

Limites d’application : Le lieu de pose doit être sec et ventilé. Température du support / de l'Air : 8 à 35° / 10 à 35° C.

Le temps doit être sec.  Hygrométrie : <  85 %.

Volume solide : 70%. Densité : 1,01 – 1,07 g / cm3. Viscosité : 68 – 82 ku. Dureté : 85 shore A Poids / m² en 2 couches sec : +/- 410 g.

|  | Classic | Classic UVR | Special |
| --- | --- | --- | --- |
| Hors poussière | 2 / 3 heures | 1 / 1,30 heures | 1 heure |
| Sec au toucher | 3 / 4 heures | 2 / 3 heures | 1,30 / 2 heures |
| Sec à cœur | 4 à 7 jours | 4 à 7 jours | 4 à 7 jours |
| Point éclair | > 27 °C | > 27 °C | > 27 °C |
| Elasticité à la cassure ASTM D 638 | 225 % | 584 % | 175 % |
| Température d’utilisation | -30 ° à 50 ° C | -30 ° à 80 ° C | -30 ° à 80 ° C |
| Résistance aux UV (1000 h QUV) | NON | OUI | OUI |
| Imperméable | OUI | OUI | NON |

Résistance aux chocs : Par son coefficient d’élasticité PRO-TECH à la capacité de rester solidaire de son support même lorsqu’il est déformé par un choc. PRO-TECH sur un support aluminium de 0,5 mm d’épaisseur n’a subi aucun dommage sous l’impact d’un poids d’un kg tombant d’un mètre sur une surface de 0,5 cm2.

Résistance aux produits chimiques : PRO-TECH résiste à la plupart des acides, solvants, hydrocarbures et sels. De plus amples renseignements sont disponibles sur simple demande.

Normes et Homologations :

Normes antidérapantes : Norme DIN 51130 (Pieds chaussés – Surface recouverte d’huile) :

CLASSIC et CLASSIC UVR : R 10 : Destinations : Entrées d’immeubles – Couloirs – Caves - Escaliers – Locaux de ventes au public non alimentaires – Zones de travail sèches -  Ateliers secs - Bureaux – Salles de classes – WC Lavabos – Vestiaires – Cantines. Autres lieux spécifiques sur simple demande.

SPECIAL : R 11 : Destinations : Entrées d’immeubles humides – Escaliers humides - Ateliers alimentaires humides (Légumes, Fromages, Boulangeries, Salaisons, Confiserie, Boissons, Jus de fruits)  - Cuisines – Cuisines Industrielles – Self services - Locaux de ventes au public alimentaires - Ateliers humides – Locaux humides – Buanderies / Teintureries – Zones de travail humides – Entrepôts – Laboratoires – Aires de Lavage  (Automobile, Aéronautique) – Garages – Parkings – Ecoles (Zone d’accueil et de récréation) – Aires de jeux. Autres lieux spécifiques sur simple demande.

Classement au feu : M 1 (France) – Bs1 d0 (Europe)  Classement alimentaire : Conforme aux directives EU 82/711 85/572 90/128 92/39.

US NAVY Military spec MIL-PRF-32171A Revêtement de pont haute durabilité / QPL-32171.

Normes : COV 2010/e < 309.	                                        REACH : Registered

Les renseignements de cette fiche technique sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. 22 Janvier 2009. (Conforme au règlement CE n° 1907/2006 REACH, Annexe II – France).